Вот эта белая полоска и есть тот самый враг – ПЫЛЬ.

Так выглядит загрунтованная фанера.

Тик по торцам и ребрам  до грунтовки оклеили скотчем шириной 12мм. С таким расчетом чтобы на пласть которая ложится на фанеру он не подгибался. Потом все (и фанеру и тик) загрунтовали праймером  “Sika Primer – 290DS”.

Ждали полтора часа. Потом стали укладывать на “Sikaflex 298”. Специальным пистолетом не пользовались по причине его полного отсутствия. Но обошлись тем, что аккуратно вырезали в мешке отверстие размером примерно 1,5Х10 мм и давили прямо из него. А что, все равно шпателем ровнять.

Разровняли шпателем с тремя зубчиками. Ширина шпателя равна ширине рейки. Ширина зубов 3мм  один в центре два по краям. Глубина промежутков между зубами сделана такой чтобы при наклоне шпателя под углом примерно 45 градусов толщина слоя “Sikaflex 298” была равна 2мм.

Укладывая рейки слегка прижимали их рукой по всей пласти с таким расчетом чтобы “Sikaflex” слегка выступил за ребро.

Про мухи и так все видно.