# Листок технических данных 14052003

AME® 6000 T35, ламинатная смола для применения в морских условиях

Описание продукта: AME® 6000 T35 представляет собой содержащую катализатор тиксотропную высококачественную ламинатную смолу на винилэфирной основе, имеющую низкое содержание летучей органики, предназначенную для применения в морских условиях, обеспечивающую следующее:

- Превосходную устойчивость к вспучиванию

- Хороший профиль поверхности (меньше пропечатывания)

- Великолепную прочность ламината

- Удобство работы (малый уровень выделяемых веществ)

Типичные свойства жидкой смолы:

|  | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Вязкость (вискозиметр Брукфильда, 25(С, 3/60 об./мин) | 525 | мПа |
| Тиксотропность | 2,5 |  |
| Содержание стирола | 35 | % |
| Время образования геля при 25(С (1,5% MEPK-50) | 35 | мин |
| Время от образования геля то пика разогревания | 8,5 | мин |
| Пик разогревания | 180 | (С |

Выбор катализатора: для катализа с этой смолой Ashland рекомендует применение только стандартного катализатора MEKP. Для приемлемого затвердевания уровни катализатора не должны превышать 2,5% масс. и быть меньше 1,25% масс.

Типичные физические свойства затвердевшего продукта

(дополнительное отвердение при 60(С в течение 2 часов)

|  | Значение | Единица | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на разрыв | 81 | мПа | ASTM D-638 |
| Модуль растяжения | 3,5 | гПа | ASTM D-638 |
| Растяжимость | 4,2 | % | ASTM D-638 |
| Прочность на сгиб | 131 | мПа | ASTM D-790 |
| Модуль сгиба | 3,7 | гПа | ASTM D-790 |
| Температура тепловой деформации | 79 | (С | ASTM D-648 |

AME® 6000 T35, ламинатная смола для применения в морских условиях

Типичные физические свойства затвердевшего продукта

(дополнительное отвердение при 138(С в течение 2 часов).

|  | Значение | Единица | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на разрыв | 89 | мПа | ASTM D-638 |
| Модуль растяжения | 3,7 | гПа | ASTM D-638 |
| Растяжимость | 3,5 | % | ASTM D-638 |
| Прочность на сгиб | 137 | мПа | ASTM D-790 |
| Модуль сгиба | 3,8 | гПа | ASTM D-790 |
| Температура тепловой деформации 79 | 124 | (С | ASTM D-648 |

Области использования и применение. Смолы серии AME 6000 рекомендуются для применения в морских условиях, когда требуется низкое содержание вредных для среды веществ (ВСВ). Нанесение можно осуществлять вручную или распылителем. Эта смола предназначена в качестве покрытия или грунта для лодок, не вытаскиваемых на берег или находящихся в воде длительное время.

Дополнительная информация. Ashland рекомендует, чтобы каждый конечный пользователь предварительно оценил рабочие характеристики смол серии AME 6000  для применения в морских условиях в сочетании со своим наружным отделочным слоем в условиях, воспроизводящих дизайн ламината, производственные процедуры и предполагаемые полевые условия. Дополнительные сведения о характеристиках смол серии AME 6000 можно получить у местного представителя фирмы Ashland.

Обращение с продуктом и его хранение.  Эти смолы содержат ингредиенты, которые могут быть вредными при неправильном обращении. Следует избегать попадание продукта на кожу или в глаза, для чего надо  пользоваться соответствующим защитным снаряжением и одеждой.

Листок данных о безопасности материала содержит сведения, касающиеся здоровья и безопасности, для разработки подходящих процедур обращения с продуктом с целью защиты ваших работников и клиентов.

Перед использованием композитных полимеров фирмы Ashland на производстве всем контролирующим и руководящим работникам следует внимательно изучить сведения о безопасности продукта, содержащиеся в наших листках.

Хранить баки следует при температуре ниже 25(С. Срок хранения снижается при увеличении температуры хранения. Избегайте воздействия источников тепла, таких как прямой солнечный свет или паровое отопление. Для борьбы с тиксотропным оседанием после длительного хранения рекомендуется легкое перемешивание. Во избежание загрязнения продукта водой не следует хранить его на открытом воздухе. Держать контейнеры закрытыми для предотвращения набора влаги и потери мономеров. Проводить ротацию запасов.

Этот продукт имеет ограниченный срок хранения. При хранении в соответствии с вышеуказанными условиями минимальный срок хранения этого продукта составляет три месяца.

Стандартная упаковка:			210 литров, тара не возвращается, вес нетто 215 кг.

Требуемая маркировка:			Огнеопасная жидкость

Код продукта AME 6000 T35		562-793.