### SP Eposeal 300. Инструкция по применению

### Универсальный эпоксидный грунт

## Введение

SP Eposeal 300 — легкий в применении маловязкий быстровпитывающийся эпоксидный грунт, который разработан в первую очередь для дерева, но может быть применен и на других материалах, таких как стеклопластик, металлы, камень, железобетон, кирпич и т.д. Он обеспечивает высокую адгезию и сопротивляемость влаге при использовании в качестве основы для любых типов краски, олифы или растворимых эпоксидных покрытий на любых деревянных поверхностях. Высокая скорость сушки Eposeal 300 ускоряет процесс многослойной окраски. Он образует сверхтонкую пленку, поэтому пригоден только в качестве грунта.

### Смешивание и подготовка к работе

## Температурный режим

Для получения оптимального результата Eposeal 300 необходимо применять при температуре 10-25°С. Возможно применение и при более низкой температуре, однако в этом случае отверждение замедлится. Поскольку влажность воздуха влияет на качество покрытия, важно обеспечить её значение не выше 70%. Помещение должно хорошо вентилироваться для скорейшего выхода растворителя.

## Смешивание с отвердителем

Смешивание смолы с отвердителем производится в соотношении:

1 : 1 (по объему)

Используйте размеченную пластиковую посуду из комплекта Eposeal 300.

Смола должна тщательно смешиваться с отвердителем не менее минуты. В отличие от большинства бессольвентных эпоксидных систем большие объемы можно смешивать и держать в емкостях по несколько часов без риска возникновения экзотермического процесса отверждения.

## Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от пыли. Перед нанесением поверхности должны быть тщательно прошкурены, обеспылены и очищены ацетоном или системным растворителем А (Быстрый растворитель). Не используйте его на эмалевых и других ранее сделанных покрытиях, только на чистых поверхностях. Не пользуйтесь перед нанесением уайт-спиритом или растворителями на масляной основе, так как адгезия будет нарушена.

Некоторые материалы, такие как металлы, для получения наилучшего качества покрытия могут потребовать специальной предварительной обработки; обращайтесь к Руководству по SP System.

Eposeal 300 подходит только для покрытий. В отличие от бессольвентных эпоксидных смол он не может быть использован для склеивания, шпаклевания или ламинирования.

## Схема покрытия

Eposeal 300 очень текуч — для заполнения шероховатостей дерева требуется 7-8 слоев. Слои могут наноситься через малый промежуток времени без шлифовки, но предыдущий слой должен достигнуть состояния гелеобразования. Для чистоты окончательной поверхности желательно защитить её от ультрафиолета с помощью специальной олифы (лучше всего SP Ultravar 2000).

Деревянные детали при последующей сборке могут покрываться одним слоем Eposeal 300, однако место склейки должно быть зачищено всухую наждачной бумагой №80-100.

Если слои грунта Eposeal 300 далее должны перекрываться бессольвентными эпоксидными смолами, грунт должен быть выдержан в течение 7-10 дней, в зависимости от внешних условий, для полного окончательного отверждения.

## Окраска

Eposeal 300 не подходит для использования совместно с SP-эпоксидными пигментами, однако полиэфирные пигменты можно использовать.

## Морилки

Применяйте только водорастворимые морилки. Не используйте морилки и пропитки на масляной основе.

## Нанесение

Наилучшая температура для нанесения — 15-25°С. Используйте кисти, валики или обычное распылительное оборудование.

Для промывки кистей применять ацетон или SP Растворитель D или G (SP 301/302 промывочный растворитель или SP 302 Растворитель для распыления).

Разбавитель для распыления не требуется, но промывайте распылитель Сольвентом G.

Минимальная температура нанесения может доходить до 5°С, однако при этом время высыхания сильно увеличивается.

## Здоровье и безопасность

Надо учесть следующие пункты:

- Продукт содержит растворители, поэтому держите его в стороне от открытого пламени и электрооборудования.

- В случае воспламенения гасить распыленной водой, углекислотным или порошковым огнетушителем. Избегать заливания водой.

- Устранять контакт с кожей с помощью защитных перчаток. Защитные кремы как заменитель не рекомендуются.

- При смешивании, нанесении и шлифовке должны использоваться защитные комбинезоны либо другая защитная одежда. Загрязнения необходимо устранять перед повторным использованием.

- При риске попадания в глаза смолы, отвердителя, растворителя или пыли необходимо надевать защитные очки. В случае попадания — промывать глаза водой в течение 15 минут и далее обратиться к медикам.

- Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места. При недостатке вентиляции применять защитные средства. Пары растворителя при вдыхании могут вызвать головокружение, головную боль, потерю сознания, и повлиять на общее самочувствие в дальнейшем.

- При загрязнении поверхности кожи немедленно очистить её. Для очистки рекомендуется специальный очиститель, и далее мыло и теплая вода. Избегайте использования растворителя для очистки кожи.

- Должно быть устранена возможность вдыхания пыли при шлифовке. При продолжительных шлифовальных работах рекомендуется принимать душ по их окончанию.

## Транспортировка и хранение

Смола и отвердитель должны храниться в плотно закрытой таре. Случайные разливы необходимо устранять с помощью песка, опилок, х/б ткани и прочих абсорбентов. Место разлива затем должно быть вымыто.

При нормальных условиях и смола, и отвердитель хранятся в течение двух лет. Место хранения должно быть сухим, теплым, защищенным от морозов и прямых солнечных лучей, с температурой 15-25°С. Тара должна быть плотно закрытой, так как отвердитель, в частности, быстро теряет свойства при контакте с воздухом.

#### Наибольшее время сушки, час	Время гелеобразования, мин

#### Наибольшее время до шлифовки, час

# Свойства компонентов

|  | Смола | Отвердитель |
| --- | --- | --- |
| Соотношение смешивания (по весу) | 100 | 94 |
| Соотношение смешивания (по объему) | 100 | 100 |
| Срок хранения, лет | 2 | 2 |
| Плотность, г/мл | 0,933 | 0,879 |
| Плотность жидкой смеси, г/мл | 0,907 |

##### Зависимость рабочих свойств смеси от температуры

|  | 15°С | 20°С | 25°С | 30°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная вязкость, сП | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Срок годности 150 г под водой*, час | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Срок годности 500 г на воздухе*, час | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Время гелеобразования, час:мин | 0:50 | 0:30 | 0:19 | 0:12 |
| Наибольшее время перекрытия, час | 28 | 24 | 20,5 | 18 |
| Наименьшее время до шлифовки, час | 28 | 24 | 20,5 | 18 |

* с закрытой крышкой

##### Свойства после 	отверждения

|  | После 28 дней при 21°С |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,124 |
| Общая линейная усадка, % | 2,6 |
| Минимальная температура нанесения, гр.С | 5 |
| Минимальная температура отверждения | 5 |
| Нормальная толщина пленки, мкм | 50 |
| Нормальная толщина отвержденного слоя | 13 |
| Схема нанесения: - грунт по дереву, слои - покрытие, слои | 1-2 7-8 |
| Приблизительный расход, м2/л | 20 |