| Полуфабрикат | Состояние | Свойства |
| --- | --- | --- |
|  |  | σвМПа | σg2МПа | δ% |
| Листы Панели Профили | 0 | 410 | 300 | 11,0 |

Вот такие свойства.