Задача №2. Древесину отбеливают, если на ее поверхности имеются цветные пятна или загрязнение. Отбеливанию хорошо поддаются светлые породы деревьев - клен, липа, осина и тополь. Другие породы деревьев в процессе отбеливания могут дать различные оттенки желтого и серого цвета, покрыться пятнами.

Древесину покрывают 2-3 раза подряд 6-10 % раствором щавелевой кислоты или 15 % водным раствором перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта.:

Рецепт № 1

Едкий натр (каустическая сода), 100г
Поташ, 100г
Хлорная известь, 200г
Вода горячая, 1,5л

Приготовление рецепта проводят следующим образом. В горячей воде растворяют едкий натр и поташ, а после охлаждения раствора добавляют хлорную известь.

Рецепт № 2

Серная кислота (30 % раствор), 20мл.
Щавелевая кислота (20 % раствор), 15мл.
Перекись натрия, 25г.
Вода, 1л.

Состав наносят на древесину травяной щеткой с соблюдением мер безопасности (надевают резиновый фартук, перчатки, очки). После отбеливания состав смывают водным раствором соды. Этот рецепт служит для ускоренного отбеливания.

Рецепт № 3 Отбеливание перекисью водорода.

Поверхность древесины смачивают теплой водой и через 15-20 мин наносят 15-30 % раствор перекиси водорода, а затем 10 % раствор нашатырного спирта.

Липу, ясень и березу лучше обесцвечивать смесью, состоящей из 30 % раствора перекиси водорода и 10 % раствора аммиака в соотношении 10:1. Он является доступным и весьма эффективным рецептом.

Рецепт №4 Отбеливание щавелевой кислотой

Липу, березу, клен, тополь и дуб можно отбеливать раствором щавелевой кислоты (1,5-6 г на 100 г кипяченой воды). Для того чтобы нейтрализовать действие кислоты после отбеливания, поверхность необходимо промыть раствором следующего состава:

Хлорная известь, 15г.

Кальцинированная сода, 3г.

Вода, 100г.

Сначала в горячей воде растворяют соду, затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Допускается обесцвечивание лимонной или уксусной кислотой, разбавленной водой (5 г на 1 л воды). Также можно использовать отбеливатели для белья и краски для обесцвечивания волос. По завершении работы отбеливатели нужно тщательно смыть водой. Кислотные отбеливатели промывают раствором воды с содой.

Если на очищенной от краски древесине остались пятна или сама древесина выглядит слишком темной, ее поверхность следует осветлить. Попробуйте готовые осветлители, едкий натр или кристаллическую щавелевую кислоту. Разведите щавелевую кислоту в пропорции 30 г кислоты на 0.3 л воды. Нанесите выбранный осветлитель старой малярной кистью. Промойте сначала раствором 30 г борной кислоты на 2 л воды, а затем чистой водой. Дайте древесине просохнуть в течение 24 часов. Как вариант, можно попробовать раствор одной части 88%-ного нашатырного спирта в пяти частях воды, который наносят старой малярной кистью, а затем промывают раствором: одна часть 100%-ной перекиси водорода в двух частях воды (этот способ хорош для осветления красного дерева - stroydeviz.ru). Будьте осторожны: все перечисленные вещества относятся к сильнодействующим, а некоторые из них даже ядовиты.