| Материал | Алюминий | Бронза | Дюраль | Латунь | Медь | Никель | Олово | Оловянно- свинцовый сплав (припой ПОС) | Сталь нел. | Хром | Цинк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | С | Н | С | Н | Н | Н | Н | Н | С | Н | С |
| Бронза | Н | С | Н | С | С | С | П | П | Н | С | Н |
| Дюралюминий | С | Н | С | Н | Н | Н | Н | Н | С | Н | С |
| Латунь | Н | С | Н | С | С | С | П | П | Н | С | Н |
| Медь | Н | С | Н | С | С | Н | П | П | Н | С | Н |
| Никель | Н | С | Н | С | С | С | П | П | С | - | С |
| Олово | Н | П | Н | П | П | П | С | С | С | - | С |
| Оловянно-свинцовый сплав (припой ПОС) | Н | П | Н | П | П | П | С | С | С | - | С |
| Сталь нелегированная | С | Н | С | Н | Н | С | С | С | С | С | С |
| Хром | Н | С | Н | С | С | - | - | - | С | С | С |
| Цинк | С | Н | С | П | П | С | С | С | С | С | С |

Примечание: 
С — совместимые 
Н — несовместимые 
П — совместимые при пайке, но несовместимые при непосредственном соприкосновении, так как образуют ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ ПАРУ