| ПОЛЫЕ ВОЛОКНА И КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТКАНИ НА ИХ ОСНОВЕ |
| --- |
| Структура нити | Диаметр элементарной нити, мкм | Номинальная линейная плотность, текс | Допустимые отклонения по тексу, % | Количество кручений на 1 м, кр./м | Допускаемые отклонения кручений на 1 м, % | Относительная разрывная нагрузка, мН(кгс) не менее | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, % | Характеристика замасливателя |
| П11 9,4x2 Z 100 | 11 | 18,8 | +5,-7 | 100 | ±15 | 8820(900) | 1.1-1.9 | Парафиновая эмульсия |
| П11 18,8x2 Z 100 | 11 | 37,6 | +5,-7 | 100 | ±15 | 17640(1800) | 0.7-1.3 | Аминосилан |
| П11 18,8x3 Z 100 | 11 | 56,4 | +5,-7 | 100 | ±15 | 26260(2700) | 0.7-1.3 | Аминосилан |
| ЕСП14 34 Z40 | 14 | 34,0 | +5,-7 | 40 | ±20 | 6800(694) | 1.1-1.9 | Парафиновая эмульсия |
| ЕСП20 68 Z40 | 20 | 68,0 | +5,-7 | 40 | ±20 | 5780(590) | 1.1-1.9 | Парафиновая эмульсия |

Расшифровка буквенных обозначений в нитей:

Е – бесщелочное стекло (тип Е)

С – индекс, обозначающий элементарную нить

П – из полых волокон

| Наименование ассортимента | Переплете-ние | Плотность, н/см, основы | Плотность, н/см, утка | Тип нити в основе | Тип нити в утке | Поверхн. плотность, г/м.кв. | Разрывная нагрузка Н(кгс), в основе | Разрывная нагрузка Н(кгс), в утке | Толщина, мм | П.П.П., % | Замаслива-тель или аппрета | Ширина, см | Мин.длина ткани в рулоне, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-15П-76 | Сатин 5/3 | 24+1 | 18±1 | ECП11-18.8x1x2 | ECП11-18.8x1x2 | 160+16 | 784(80) | 687(70) | 0.19±0.02 | Не более 2.5 | Аминосилан | 92 | 100 |
| T-24(П) | Полотняное | 22+1 | 20±1 | ECП11-9.4x1x2 | ECП11-9.4x1x2 | 80±8 | 255(25) | 255(25) | 0.09+0.015 0.09-0.005 | Не более 3.0 | Парафиновая эмульсия | 90 | 100 |
| T-45(П)-76 | Сатин 5/3 | 22+1 | 20±1 | ECП11-18.8x1x3 | ECП11-18.8x1x3 | 216+16 | 1176(120) | 784(80) | 0.26±0.03 | Не более 0.5 | Аминосилан | 95 | 100 |
| T-300П-76 | Полотняное | 10+1 | 10±1 | ECП11-18.8x1x8 | ECП11-18.8x1x8 | 300±30 | 1676(170) | 1676(170) | 0.31±0.03 | Не более 0.5 | Аминосилан | 120 | 100 |

Расшифровка буквенных обозначений в ассортиментах:

T – ткань конструкционная

П – из полых волокон

E – бесщелочное стекло (тип Е)

C – индекс, обозначающий элементарную нить